Комитет образования и науки Волгоградской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

И.Е. Говорова

Преподаватель

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению контрольных работ

по дисциплине «Материаловедение»

для студентов заочной формы обучения  специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,

22.02.06 «Сварочное производство»

| Рассмотрено на заседании ЦК«Техническо гопрофиля» Протокол №______ от «______» ____________20___ г. Председатель ЦК _______________А.А. Кравченко |  |
| --- | --- |

Волгоград 2015г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Содержание рабочей программы дисциплины «Материаловедение» | 4 |
| 3 | Методические рекомендации по выполнению контрольных работ | 7 |
| 4 | Задания для выполнения контрольных работ | 7 |
| 5 | Список литературы | 9 |
| 6 | Приложение. Тестовые задания для подготовки к экзамену | 10 |

1. Введение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 22.02.06 «Сварочное производство».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования при очной и заочной  форм обучения на базе среднего (полного) общего образования и на базе основного общего образования. Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по профессиям рабочих: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, электрогазосварщик.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

-выбирать способы соединения материалов;

-обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- строение и  свойства машиностроительных материалов;

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;

-области применения материалов;

-классификацию и маркировку основных материалов;

- методы защиты от коррозии;

-способы обработки материалов.

2. Содержание рабочей программы дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Введение | Роль материалов в современной технике. Общие понятия и определение. Роль материаловедения в быту и промышленности, в автомобилестроении. Дисциплина материаловедения. Требования к результатам изучения дисциплины. |
| Раздел 1. Структура и свойства материалов. |
| Тема 1.1. Строение и свойства материалов. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Структура материалов. Атом, молекула. Связь между структурой и свойствами материалов. Фазовые состояния вещества: газы, жидкости, твердые тела. |
|  | 2 | Механические свойства материалов. Прочность, твердость, триботехнические характеристики. Прочность: деформирование и деформации. Пределы упругости, текучести, прочности. Динамическая прочность. Усталость материалов. Твердость. Методы оценки твердости материалов. Триботехнические характеристики. Износостойкость, прирабатываемость, коэффициент трения. Химические и электрохимические свойства. Коррозия. Температурные характеристики. Жаростойкость, жаропрочность, хладоломкость, теплопроводность. Технологические свойства: обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, свариваемость. |
| Тема 1.2. Классификация материалов. |  | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Классификация материалов. По структуре, по фазам, по назначению. Конструкционные материалы, электротехнические материалы, триботехнические материалы, инструментальные материалы, рабочие тела, технологические материалы. Области применения материалов |
|  | 2. | Номенклатура и стандартизация материалов. Цели и задачи стандартизации материалов. Содержание стандартов. |
| Тема 1.3. Выбор материалов при подготовке производства. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Выбор материалов для производства. Требования к материалам. Проектирование изделия. Технологическая подготовка производства. Стоимость изделий. Экономическая эффективность материалов. Материалоемкость. Производство материалов и экология. |
|  | Практические работы |
|  | 1. | Семинар «Структура и свойства материалов». |
| Раздел 2.Металлы и сплавы. |
| Тема 2.1. Строение и свойства металлов и сплавов. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Металлы. Основные свойства и классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации расплавов металлов. |
|  | 2. | Коррозия металлов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Химически стойкие металлы, покрытия, обработка коррозионной среды, электрохимические методы. |
|  | 3. | Сплавы. Черные и цветные сплавы. Фазы металлических сплавов. Раствор. Жидкий раствор. Твердый раствор. Химическое соединение. Диаграммы состояния сплавов. Связь между структурой и свойствами сплавов. |
|  | 4. | Физические и химические свойства сплавов. Плотность, теплопроводность, тепловое расширение, электропроводность, способность намагничиваться. Химические свойства. Химические воздействия на детали автомобиля. Деформации и разрушение. Сжатие, растяжение, кручение, изгиб, срез. |
|  | 5 | Механические свойства металлов и сплавов. Прочность, пластичность, относительное удлинение, ударная вязкость, твердость, усталость. Методы оценки твердости металлов и сплавов. Метод Бринелля. Метод Роквелла. Метод Виккерса. Технологические и эксплуатационные свойства: обрабатываемость резанием, свариваемость, ковкость, прокаливаемость, литейные свойства. Эксплуатационные свойства: износостойкость, хладостойкость, жаропрочность. Антифрикционные свойства. Методы оценки устойчивости металлов и сплавов к различным видам деформаций. Технологические пробы. |
|  | Практические работы |
|  | 1. | Определение механических свойств материалов по ГОСТу. |
| Тема 2.2. Сплавы на основе железа. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Сплавы железа с углеродом. Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. Диаграмма состояния железо-цементит. |
|  | 2. | Структура железоуглеродистых сплавов в зависимости от содержания углерода и температуры кристаллизации. Зависимость свойств железоуглеродистых сплавов от содержания углерода и примесей. Примеси. Постоянные примеси. Вредные примеси. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов: на стали и чугуны. |
| Тема 2.3. Основы термической обработки. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Термическая обработка. Виды термической обработки стали. Термическая обработка. Химико-термическая обработка. Термомеханическая обработка. Виды термической обработки стали: отжиг, закалка, отпуск (нормализация и старение). |
|  | 2 | Влияние термической обработки на механические свойства стали. Фазовые и структурные превращения при термической обработке. Изменения свойств стали после отжига, отпуска, нормализации. |
| Тема 2.4. Способы термической обработки стали. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Термическая обработка стали. Отжиг. Отжиг Iрода. Отжиг IIрода. Нормализация. Закалка. Закалка в различных средах. Способы закалки стали. Отпуск. Виды отпуска. Низкий, средний, высокий отпуск. Искусственное старение. Естественное старение. |
|  | 2. | Термомеханическая и механотермическая обработка. Поверхностная закалка. Химико-термическая обработка стали. Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация (алитирование, хромирование, силицирование, борирование). Влияние видов химико-термической обработки на свойства сталей. Области применения. |
| Тема 2.5. Чугуны. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Чугуны. Классификация, структура и свойства чугуна. |
|  | 2. | Виды чугунов: белый, ковкий, высокопрочный, легированный. Маркировка чугунов. |
| Тема.2.6. Стали. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Стали. Химический состав и классификация сталей. Маркировка легирующих элементов. |
|  | 2. | Углеродистые стали. Виды групп углеродистых сталей. Маркировка. Область применения. |
|  | 3. | Легированные стали. Легирующие элементы и их влияние на свойства сталей и сплавов. Пружинные стали. Износостойкие стали. Коррозионностойкие стали. Жаропрочные и жаростойкие стали. Маркировка и область применения. |
|  | 4. | Инструментальные стали. Стали для режущего и измерительного инструмента. Стали со специальными свойствами. Магнитные стали, сплавы с высоким электрическим сопротивлением, стали с особыми упругими свойствами. Сплавы с заданным коэффициентом теплового расширения. Область применения. |
|  | Практические работы |
|  | 1. | Семинар «Применение железоуглеродистых сплавов в автомобилестроении» |
| Тема. 2.7. Цветные металлы и сплавы. | Содержание учебного материала |
|  | 1. | Алюминий и его сплавы. Алюминий. Его свойства. Виды алюминия по количеству содержащихся примесей. Алюминиевые сплавы. Классификация. Маркировка. Алюминиевые сплавы нормальной прочности. Номенклатура. Маркировка. Область применения. Литейные алюминиевые сплавы. Маркировка область применения. Подшипниковые сплавы. Спеченные металлы. |
|  | 2. | Медь и ее сплавы. Физические свойства меди. Марки выпускаемой меди. Легирование меди. Медные сплавы. Классификация медных сплавов. Латуни. Виды латуней. Маркировка. Применение. Бронзы. Виды бронз. Маркировка. Сплавы меди с никелем. |
|  | 3. | Баббиты и припои. Свойства и область применения баббитов. Классификация баббитов. Маркировка. Припои. Свойства. Классификация припоев. Маркировка и область применения. |
|  | Практические работы |
|  | Семинар «Применение сплавов цветных металлов в автомобилестроении» |
| Раздел 3. Полимеры и композиты. |
| Тема 3.1. Полимеры и пластические массы. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Полимеры и пластические массы. Структура и строение пластических масс. Классификация. Применение. Свойства полимеров. Номенклатура конструкционных полимеров. Фторопласты. Полимеры сложных эфиров. Текстолит. Эпоксидные смолы. Стеклопластики. |
| Тема 3.2. Абразивные материалы. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Абразивные материалы. Свойства. Природные и искусственные абразивные материалы. Группы абразивных материалов. |
| Тема 3.3. Композиционные материалы. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Композиционные материалы. Классификация. Свойства. Область применения. Керамические композиционные материалы. |
| Зачет |

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа состоит из двух заданий:

1. По заданным темам выполняется  презентация в программе POWER POINT.

2. Выполнение тестовых заданий.

Выполненные тестовые задания и презентации в распечатанном виде сдаются в учебную часть заочного отделения на проверку начала экзаменационной сессии. Титульный лист оформляется в соответствии с принятыми требованиями к оформлению текстовых документов. При наличии в контрольной работе существенных ошибок она возвращается на доработку. В случае безошибочного выполнения контрольной работы или при наличии несущественных ошибок работа принимается на рассмотрение. Студент допускается к экзамену в случае принятой работы.

Зачет по дисциплине проходит в виде открытой защиты темы презентации.

4. Задания для выполнения контрольных работ

1. Роль материалов в современной технике. Общие понятия и определение. Роль материаловедения в быту и промышленности, в автомобилестроении.

2. Структура материалов. Атом, молекула. Связь между структурой и свойствами материалов. Фазовые состояния вещества: газы, жидкости, твердые тела.

3. Механические свойства материалов. Прочность, твердость, триботехнические характеристики. Прочность: деформирование и деформации. Пределы упругости, текучести, прочности. Динамическая прочность. Усталость материалов.

4. Твердость. Методы оценки твердости материалов.

5. Триботехнические характеристики.

Износостойкость, прирабатываемость, коэффициент трения.

6. Химические и электрохимические свойства.

7. Температурные характеристики. Жаростойкость, жаропрочность, хладоломкость, теплопроводность.

8. Технологические свойства: обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, свариваемость.

9. Классификация материалов. По структуре, по фазам, по назначению.

10. Конструкционные материалы.

11. Электротехнические материалы, триботехнические материалы, инструментальные материалы, рабочие тела, технологические материалы. Области применения материалов

12. Номенклатура и стандартизация материалов. Цели и задачи стандартизации материалов. Содержание стандартов.

13. Выбор материалов для производства. Требования к материалам. Проектирование изделия. Технологическая подготовка производства. Стоимость изделий. Экономическая эффективность материалов. Материалоемкость. Производство материалов и экология.

14. Металлы. Основные свойства и классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации расплавов металлов.

15. Коррозия металлов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Химически стойкие металлы, покрытия, обработка коррозионной среды, электрохимические методы.

16. Сплавы. Черные и цветные сплавы. Фазы металлических сплавов. Раствор. Жидкий раствор. Твердый раствор. Химическое соединение. Диаграммы состояния сплавов. Связь между структурой и свойствами сплавов.

17. Физические свойства сплавов. Плотность, теплопроводность, тепловое расширение, электропроводность, способность намагничиваться.

18. Химические свойства. Химические воздействия на детали автомобиля.  Деформации и разрушение. Сжатие, растяжение, кручение, изгиб, срез.

19. Метод Бринелля. Метод Роквелла. Метод Виккерса.

20. Сплавы железа с углеродом. Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, аустенит, цементит, графит, перлит, ледебурит. Диаграмма состояния железо-цементит.

21. Структура железоуглеродистых сплавов в зависимости от содержания углерода и температуры кристаллизации. Зависимость свойств железоуглеродистых сплавов от содержания углерода и примесей. Примеси. Постоянные примеси. Вредные примеси. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов: на стали и чугуны.

22. Термическая обработка. Виды термической обработки стали.

Термическая обработка. Виды термической обработки стали: отжиг, закалка, отпуск (нормализация и старение).

23. Влияние термической обработки на механические свойства стали. Фазовые и структурные превращения при термической обработке. Изменения свойств стали после отжига, отпуска, нормализации.

24. Термомеханическая и механотермическая обработка. Поверхностная закалка.

25. Химико-термическая обработка стали. Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация (алитирование, хромирование, силицирование, борирование).  Влияние видов химико-термической обработки на свойства сталей. Области применения.

26. Чугуны. Классификация, структура и свойства чугуна.

Виды чугунов: белый, ковкий, высокопрочный, легированный. Маркировка чугунов.

27. Стали. Химический состав и классификация сталей. Маркировка легирующих элементов.

28. Углеродистые стали. Виды групп углеродистых сталей. Маркировка. Область применения.

29. Легированные стали. Легирующие элементы и их влияние на свойства сталей и сплавов. 30. Пружинные стали. Маркировка и область применения

31. Износостойкие стали. Маркировка и область применения

32. Коррозионностойкие стали. Маркировка и область применения

33. Жаропрочные и жаростойкие стали. Маркировка и область применения.

34. Инструментальные стали. Стали для режущего и измерительного инструмента. Стали со специальными свойствами. Маркировка и область применения

35. Алюминий и его сплавы. Алюминий. Его свойства. Виды алюминия по количеству содержащихся примесей. Алюминиевые сплавы. Классификация. Маркировка.

36. Медь и ее сплавы. Физические свойства меди. Марки выпускаемой меди. Легирование меди. Медные сплавы. Классификация медных сплавов.  Латуни. Виды латуней. Маркировка. Применение. Бронзы. Виды бронз. Маркировка.  Сплавы меди с никелем.

37. Баббиты и припои. Свойства и область применения баббитов. Классификация баббитов.  Маркировка. Припои. Свойства. Классификация припоев. Маркировка и область применения.

38. Полимеры и пластические массы. Структура и строение пластических масс. Классификация. Применение. Свойства полимеров. Номенклатура конструкционных полимеров.

39. Фторопласты. Полимеры сложных эфиров. Текстолит. Эпоксидные смолы. Стеклопластики.

40. Абразивные материалы. Свойства. Природные и искусственные абразивные материалы. Группы абразивных материалов.

41. Композиционные материалы. Классификация. Свойства. Область применения. Керамические композиционные материалы.

Выбор тем к контрольной работе

В контрольной работе две темы. Номера тем  выбираются по шифру с использованием таблиц 1- 2.

Таблица 1.

Последняя цифра шифра           0   1    2    3    4    5    6    7    8    9

Номера тем                                  1   2    3    4    5    6    7    8    9   10

Таблица 2.

Предпоследняя цифра шифра     0   1     2      3    4     5     6      7     8     9

Номера тем                                  11  12   13   14   15   16   17    18   19   20

Номер первой темы контрольной работы определяется по табл. 1 по последней цифре шифра.

Номер второй темы – по табл. 2 и по предпоследней цифре шифра.

Например: шифр 4217. Этому шифру соответствуют

следующие номера тем: 8 – из табл. 1 и  12 – из табл. 2.

следовательно, в контрольной работе нужно описать вопросы:

8. Технологические свойства: обрабатываемость резанием, давлением, литейные характеристики, свариваемость.

12. Номенклатура и стандартизация материалов. Цели и задачи стандартизации материалов. Содержание стандартов.

5. Список литературы

Основные источники:

1. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение для автомехаников / Г.В. Чумаченко , А.И. Герасименко ; 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов – на – Дону : изд-во «Феникс» , 2003.

2. Гольчевская,  Н.Ю. Материаловедение  : Серия  Учебник, учебные пособия  / Н.Ю. Гольчевская , В.Ф. Гольчевский ; - Иркутск: ИрГТУ, 2008.- 428 с.

3. Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб. пособие / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк ;  – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.

Дополнительные источники:

1. Гуляев, А.П.   Металловедение : - М.: Металлургия, 1986.

2. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов /  Г.П. Фетисов ,М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2000.

3. Козлов, Ю.С. Материаловедение : - М.: Машиностроение, 1986.

4. Горбунов, Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : - М.: Машиностроение, 1981.

Приложение

Тестовые задания

Тема Строение и свойства металлических материалов и сплавов

1. На какие группы делятся  металлы:

- Тяжелые, легкие.

- Черные, цветные.

- Благородные, редкие.

2. На какие группы делятся цветные металлы:

- Тяжелые, легкие, благородные

- Редкие, тугоплавкие, легкоплавкие.

- Благородные, редкие.

- Черные, цветные.

3. Металлы относят к телам:

- Аморфным.

- Кристаллическим.

4. Кристаллическая решетка – это:

- Геометрический порядок расположения молекул, периодически повторяющийся в пространстве.

- Геометрический порядок расположения атомов, периодически повторяющийся в пространстве, дающий полное представление о структуре материала.

- Геометрический порядок расположения атомов, периодически повторяющийся в пространстве.

5. Кубическая объёмно-центрированная решетка имеет в своей структуре:

- 14 атомов.

- 7 атомов.

- 9 атомов.

6. Кубическая  гране-центрированная решетка имеет в своей структуре:

- 9 атомов.

- 14 атомов.

- 7 атомов.

7.  Кристаллизацией металлов называют:

- Переход металла из твёрдого состояния в жидкое.

- Переход металла в любое агрегатное состояние.

- Переход металла из жидкого состояния в твёрдое.

8. Существование одного и того же элемента в различных кристаллических формах называют:

- Анизотропией.

- Аллотропией.

9. Обладает ли железо свойствами полиморфизма?

- Нет.

- Да.

10. Полиморфная модификация, устойчивая при более низкой температуре, имеет обозначение:

- β.

- γ.

- α.

11.  При увеличении степени переохлаждения:

- Размер зерна уменьшается, так как возрастает  скорость образования зародышей.

- Размер зерна возрастает, так как уменьшается скорость образования зародышей.

- Размер зерна уменьшается, так как уменьшается скорость образования зародышей.

12. Как влияют примеси на процесс кристаллизации?

- Понижают степень переохлаждения.

- Облегчают образование зародышей.

К методам исследования  структурного анализа материалов относятся:

- Спектральный

- Термический.

- Дефектоскопия.

- Визуальный

13. Как классифицируют дефекты кристаллического строения металлов?

1. Точечные.

2. Линейные.

3. Поверхностные.

4. Внутренние

14. Какими свойствами характеризуются металлы и сплавы?

1. физические,

2. механические,

3. эргономические

4.  химические.

5.  технологические,

6. эксплуатационные.

15.Плотность, температура плавления, теплопроводность, электропроводность -   это:

- Химические свойства.

- Механические свойства.

- Эксплуатационные свойства.

- Физические свойства.

16. Свойства металлов и сплавов, определяющие их отношение к химическим воздействиям различных сред – это:

- Механические свойства.

- Эксплуатационные свойства.

- Физические свойства.

- Химические свойства.

17. Твёрдость, ударная вязкость, прочность, пластичность, выносливость – это:

1. Механические свойства.

2.Эксплуатационные свойства.

3.Физические свойства.

4.Химические свойства.

18. Ковкость, прокаливаемость, свариваемость, обрабатываемость резанием,   жидкотекучесть - это:

- Физические свойства.

- Химические свойства.

- Механические свойства.

- Эксплуатационные свойства.

- Технологические свойства.

19.К каким свойствам металлов и сплавов  относится износостойкость?

1. Механические свойства.

2.Эксплуатационные свойства.

3.Физические свойства.

4.Химические свойства.

20. Прочность – это:

- Способность материала изменять свою форму под действием внешних нагрузок, не разрушаясь.

- Свойство металла или сплава оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела.

- Способность металлов и сплавов без разрушения изменять свою форму при обработке давлением.

- Способность металлов и сплавов сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок.

21.  Пластичность- это:

- Способность материала изменять свою форму под действием внешних нагрузок, не разрушаясь.

- Свойство металла или сплава оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела.

- Способность металлов и сплавов без разрушения изменять свою форму при обработке давлением.

- Способность металлов и сплавов сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок.

22. Твердость – это:

- Способность материала изменять свою форму под действием внешних нагрузок, не разрушаясь.

- 2.Свойство металла или сплава оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела.

- Способность металлов и сплавов без разрушения изменять свою форму при обработке давлением.

- Способность металлов и сплавов сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок.

23.  Способность металла или сплава давать доброкачественное соединение при сварке - это:

- Ковкость.

- Прокаливаемость.

- Свариваемость.

24. Способность металла или сплава без разрушения изменять свою форму при обработке давлением – это:

1.Ковкость.

2.Прокаливаемость.

3.Свариваемость.

4. Жидкотекучесть

25.  Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму – это:

- Прокаливаемость.

- Усадка.

- Жидкотекучесть.

26. Способность металла или сплава оказывать сопротивление действию ударных нагрузок – это

- Прокаливаемость.

- Усадка.

- Жидкотекучесть

- Ударная вязкость.

27. Уменьшение объёма расплавленного металла или сплава при его затвердевании называется:

- Жидкотекучестью.

- Твердостью.

- Усадкой.

28. Химическими свойствами металлов и сплавов являются:

- кислотостойкость,

- электросопротивление,

- жаростойкость.

- кислотность,

- коррозионная стойкость.

29. Укажите  технологические свойства металлов и сплавов:

- Обрабатываемость резанием.

- Свариваемость.

- Ковкость.

- Прокаливаемость.

- Износостойкость.

30.Что произойдёт при возникновении в материале локального напряжения больше теоретической прочности?

А) окисление

Б) разрыв

В) коррозия

Г) плавление

31.Напряжение или деформация соответствующие максимальному (в момент разрушения образца) значению нагрузки - это

А) предел текучести

Б) предел упругости

В) предел прочности

Г) ползучесть

32. Свойство материалов противостоять усталости называется…

А) твёрдостью

Б) усталостью

В) закалкой

Г) выносливостью

33. Методами определения твёрдости металлов являются…

А) Виккерса

Б) Бринелля

В) Пирннеля

Г) Роквелла

34. Основными триботехническими характеристиками являются...

А) мягкость

Б) износостойкость

В) прирабатываемость

Г) коэффициент трения

35. От каких основных групп факторов влияющих на работу узлов трения зависят триботехнические характеристики материалов?

А) режим трения

Б) деформирование

В) среда

Г) вид смазочного материала

36. Жаропрочность – это…

А) способность сохранять свойства при высоких температурах

Б) свойство материалов противостоять коррозионному воздействию газов при высокой температуре

В) свойство материалов длительно сопротивляться деформированию при высоких температурах

Г) перенос энергии от более нагретых участков к менее нагретым

37. Как называется напряжение при котором остаточные деформации достигают значения технического уровня?

А) предел упругости

Б) предел текучести

Б) предел прочности

Г) предел вязкости

38. Что является основной характеристикой прочности пластичных материалов?

А) предел пластичности

Б) предел вязкости

В) предел упругости

Г) предел текучести

39. Процесс постепенного накопления металлов под действием переменных напряжений приводящих к изменению свойств материалов называется…

А) твёрдость

Б) прочность

В) коррозия

Г) усталость

40. Как называется непрерывное пластическое деформирование материалов под действием постоянной нагрузки?

А) прочность

Б) твёрдость

В) ползучесть

Г) усталость

45. Отношением силы трения двух тел к нормальной силе прижимающей эти тела друг к другу называется…

А) износостойкость

Б) динамическая прочность

В) коэффициент трения

Г) прирабатываемость

46. Напряжение, при котором возникают видимые остаточные деформации после прекращения увеличения нагрузки…

А) предел упругости

Б) предел текучести

В) предел прочности

Г) коэффициент трения

47. Материалы, обладающие положительной восприимчивостью и намагничиваемостью по направлению поля, называются…

А) антиферромагнетики

Б) диамагнетики

В) ферромагнетики

Г) парамагнетики

48. Главной механической характеристикой материала является…

А) прочность

Б) твёрдость

В) триботехнические характеристики

Г) влагостойкость

49. Деформация – это…

А) напряжение, отвечающее нижнему положению площадки тягучести

Б) изменение относительного расположения частиц в материале

В) напряжение, при котором остаются остаточные деформации

Г) напряжения, соответствующие максимальному

50. Изменение формы и размеров изделия в результате внешнего воздействия это -

А) деформация

Б) сжатие

В) растяжение

Г) поломка

51. Основная характеристика механических свойств хрупких материалов это - …

А) предел упругости

Б) предел текучести

В) предел прочности

Г) предел твёрдости

52. Свойство материалов оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях трения это - …

А) прирабатываемость

Б) твёрдость

В) прочность

Г) износостойкость

53. Свойство материалов сопротивляться разрушению, а также необратимому процессу изменения формы под действием внешних нагрузок?

А) ползучесть

Б) деформирование

В) прочность

Г) твёрдость

54. Напряжение, возникающее в материале отвечающее силе межатомного притяжения, соответствует?

А) теоретическая прочность

Б) триботехнические характеристики

В) коэффициент трения

Г) износостойкость

55. Изменения относительного расположения частиц в материале это - …

А) прочность

Б) твёрдость

В) деформирование

Г) прирабатываемость

56. Свойство материала уменьшать силу трения, температуру и интенсивность изнашивания в процессе приработки это - …

А) прирабатываемость

Б) усталость

В) текучесть

Г) трение

57. Перенос энергии от более нагретых материалов к менее нагретым это -

А) теплопроводность

Б) жароупругость

В) жаропрочность

Г) ломкость

58. Температура, при которой пары жидкости образуют с воздухом смесь:

А) температура вспышки

Б) температура сжатия

В) температура выхлопа

Г) температура теплоты

59. Что называется пределом упругости?

А) напряжение, отвечающее нижнему положению площадки текучести на диаграмме

Б) напряжение, при котором остаточные деформации достигают значения установленными техническими условиями

В) напряжение, соответствующее максимальному значению упругости

Г) напряжение, возникающее в материале и отвечающее силе

60. Предел прочности это - …

А) напряжение и деформация, соответствующие максимальному значению нагрузки

Б) напряжение, при котором остаточные деформации достигают значения установленного техническими условиями

В) изменение относительного расположения частиц

Г) свойство материала сопротивляться разрушению

61. Коррозионная стойкость это - …

А) свойство материала противостоять коррозионному воздействию под действием газов при высокой температуре

Б) это изменение коррозионной системы, ведущее к снижению скорости коррозии металла

В) свойство материала длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при высоких температурах

Г) когда механические параметры материалов сохраняются или незначительно изменяются при высоких температурах

Тема Понятие о металлических сплавах

1. Почему в технике применяют сплавы, а не чистые металлы?

1. Сплавы дешевле.

2. Сплавы могут обладать необходимыми свойствами.

2. Кристаллические тела, полученные сплавлением металлов с металлами или неметаллами, называются:

1.Твердым раствором.

2.Диаграммой.

3. Металлическим сплавом.

3. Элементы, образующие сплав, называются:

1. Элементами.

2. Компонентами.

3. Твёрдым раствором.

4. Если атомы растворимого металла равномерно распределены между атомами металла-растворителя, то это:

1.Химические соединения.

2.Жидкие растворы.

3.Твёрдые растворы.

5. Если металл-растворитель сохраняет свою кристаллическую решетку, а растворимый элемент       распределяется в ней в виде отдельных атомов, то это:

1. Химические соединения.

2. Жидкие растворы.

3. Твёрдые растворы.

6. Если соотношение элементов кратно целым числам, плавление происходит при постоянной температуре, свойства отличаются от свойств образующих элементов, то это:

1. Твердые растворы.

2. Жидкие растворы.

3. Химические соединения.

Тема Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния железо- цементит

1. Для чего строят диаграммы состояния?

1. Для изображения фазового состава сплава.

2. Для правильного выбора сплава.

3. Для определения технологических характеристик сплава.

2. Твёрдый раствор внедрения  углерода и других элементов в α-железе- это:

1. Аустенит.

2. Цементит.

3. Перлит.

4. Феррит.

3. Химическое соединение железа с углеродом и другими элементами – это:

1. Перлит.

2. Феррит

3. Аустенит.

4. Цементит.

4. Твёрдый раствор внедрения  углерода и других элементов в γ-железе - это:

1. Феррит

2. Цементит

3. Аустенит

4. Перлит.

5. Механическая смесь феррита и цементита – это:

1. Феррит

2. Цементит

3. Аустенит

4. Перлит.

6. Механическая смесь  аустенита и цементита – это:

1. Графит.

2. Перлит.

3. Ледебурит.

7. Критические точки сплавов – это:

1. Температуры плавления.

2. Температуры кристаллизации.

3. Температуры, при которых происходят фазовые превращения.

8. Линия  ликвидус – линия,

1. Соответствующая температурам, ниже которых сплав находится  полностью в твёрдом  состоянии.

2.Соответствующая температурам, выше которых сплав полностью находится в расплавленном  состоянии.

9. Содержание углерода в феррите составляет:

1. 6,67%.

2. 0,8%.

3. 2,14%.

4. 0,025%.

10.Содержание углерода в перлите составляет:

1. 6,67%.

2. 2,14%.

3. 0,025%.

4. 0,8%

11.Содержание углерода в аустените составляет:

1. 6,67%.

2. 2,14%.

3. 0,025%.

4. 0,8%

12. Содержание углерода в цементите составляет:

1. 0,8% - 2,14% С.

2. Менее 0,8% С.

3. 0,8% С

4. 6,67%.

13. Содержание углерода в ледебурите составляет:

1. 0,8%.

2. 2,14%.

3. 4,3%.

14. Сплавы, содержащие до 2,14%  С, называют:

1. Чугунами.

2. Сталями.

15. Сплавы, содержащие более 2,14%  С, называют:

1. Сталями.

2. Чугунами.

16. Эвтектоидные стали содержат:

1. ,8% - 2,14% С.

2. Менее 0,8% С.

3. 0,8% С

4. 6,67%.

17. Доэвтектоидные стали содержат:

1. 0,8% С.

2. 0,8% -2,14% С.

3. Менее 0,8% С.

18. Заэвтектоидные стали содержат:

1. 0,8% С.

2. Менее 0,8% С.

3. 0,8% - 2,14% С.

19. Какое свойство сплава обуславливает цементит?

1.Вязкость.

2.Пластичность.

3.Твёрдость.

Тема  Виды  термической обработки  стали

1.Термическая обработка – это:

- Тепловая обработка металлических изделий в химически активных средах.

- Совокупность операций нагрева, выдержки, охлаждения металлических сплавов с целью получения заданных свойств.

- Нагрев стали и  последующее  ее охлаждение на воздухе или в воде.

- Процесс насыщения поверхностного слоя другим металлом.

2. Химико-термическая обработка  - это:

- Тепловая обработка металлических изделий в химически активных средах.

- Совокупность операций нагрева, выдержки, охлаждения металлических сплавов с целью получения заданных свойств.

- Тепловая обработка металлических изделий с деформацией поверхностного слоя.

3. Термо-механическая обработка – это:

- Совокупность операций нагрева, выдержки, охлаждения металлических сплавов с целью получения заданных свойств.

- Тепловая обработка металлических изделий в химически активных средах с целью получения заданных свойств.

- Изменение структуры и свойств металла за счет термического и деформационного воздействия.

4. Видами  термической обработки  являются:

- Цементация, азотирование, закалка.

- Нитроцементация, закалка, отпуск.

- Отжиг, закалка, отпуск.

5. К химико-термической обработке относятся (выберите полный ответ):

- Цементация, азотирование, закалка.

- Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация.

- Нитроцементация, закалка, отпуск.

- Отжиг, закалка, отпуск.

6. Пластическое деформирование проводится с целью:

- Выравнивания поверхности металла.

- Повышения твердости детали.

- Повышения пластичности детали.

- Упрочнения поверхностного слоя.

7. Закалкой называется:

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего медленного охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева закаленной стали до определённой температуры, выдержки и последующего охлаждения с любой скоростью.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего быстрого охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева закаленной стали до определённой температуры, выдержки и последующего охлаждения с любой скоростью

8. Отжигом называется:

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева закаленной стали до определённой температуры, выдержки и последующего охлаждения с любой скоростью.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего быстрого охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего медленного охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего медленного охлаждения.

9. Отпуском называется:

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой      температуры, выдержки и последующего медленного охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева до определённой температуры, выдержки и последующего быстрого охлаждения.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева закаленной стали до определённой температуры, выдержки и последующего охлаждения с любой скоростью.

- Вид термической обработки, состоящий из нагрева закаленной стали до определённой температуры, выдержки и последующего охлаждения с любой скоростью

10. Нитроцементация это процесс:

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали углеродом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали различными металлами.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом и углеродом.

11. Цементация - это процесс:

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали углеродом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом и углеродом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали Fe3 C.

12. Азотирование - это процесс:

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали углеродом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали Fe3 C.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом и углеродом.

- Диффузионного насыщения  поверхностного слоя стали азотом.

Тема Дефекты и  брак при термической обработке

- Причинами  дефектов,  возникающих при термической обработке являются

А. Нарушение режимов термообработки

Б. Нарушение технологии термообработки

В. Особенности конструкции детали

Г. Окисление

Д. Обезуглероживание

Е. Закалочные трещины

2. Неисправимыми дефектами детали после термической обработки являются

А. Пережог

Б. Деформация

В. Перегрев

Г. Окисление

Д. Обезуглероживание

Е.  Закалочные трещины

Ж.  Мягкие пятна

3. Приведите соответствие между видом термической обработки и возможного дефекта

А. Пережог

Б. Деформация

В. Перегрев

Отжиг                                                Г. Окисление

Д. Низкая твердость

Е. Коробление

Ж. Коррозия

З. Обезуглероживание

К. Недогрев

Л. Закалочные трещины

М. Мягкие пятна

4. Приведите соответствие между видом термической обработки и возможного дефекта

А. Пережог

Б. Деформация

В. Перегрев

Закалка                                                                Г. Окисление

Д. Низкая твердость

Е. Коробление

Ж. Коррозия

З. Обезуглероживание

К. Недогрев

Л. Закалочные трещины

М. Мягкие пятна

1. Латунь -  это:

- Сплав меди с алюминием.

- Сплав меди с оловом.

- Сплав меди с цинком.

2. Какие бывают виды латуней?

- Нелегированные

- Обыкновенные

- Легированные.

3. В обозначении латуни цифры после буквы указывают на содержание в сплаве:

- Цинка.

- Олова.

- Меди.

4. Укажите легированную латунь:

- Л63.

- Л80.

- ЛАН59-3-2.

5. Бронза – это:

- Сплав меди с алюминием.

- Сплав меди с цинком.

- Сплав меди с оловом.

6. Укажите бронзу, содержащую около 85% меди, 6% олова, 6% цинка, 2% свинца:

- Бр С2.

- Бр ОЦ2.

- Бр ОЦС6-6-2.

7. В алюминиевой бронзе содержится:

- 5% алюминия.

- более 5% алюминия.

- 5% - 10% алюминия.

- Авиаль, дюралюминий

8. К литейным алюминиевым сплавам относится:

- Силумин.

- Дюралюминий

9. Укажите пункт, содержащий обозначение дюралюминия:

- АМц.

- АЛ30.

- Д18.

10. Дюралюминий в своём составе содержит:

- Алюминий, медь, марганец.

- Алюминий, медь, магний.

- Алюминий, медь, олово.

11. К свойствам антифрикционных материалов относятся:

- Износостойкость

- Большой коэффициент трения

- Малый коэффициент трения

- Прирабатываемость.

12. Укажите антифрикционные материалы:

- Силумины.

- Баббиты,

- Антифрикционные чугуны,

- Подшипниковые сплавы.

13. Фрикционные материалы должны обладать:

- Малым коэффициентом трения

- Большим коэффициентом трения.

- Хорошей  прирабатываемостью

- Жаропрочностью

14. Для средних условий работы фрикционных материалов применяют:

- Стали,

- Чугуны,

- Бронзы.

- Спеченные материалы на железной основе.

- Асбофрикционные материалы.

15. К какому способу получения порошков относится  измельчение материала в вибрационных мельницах?

- Физико–механический.

- Физико-химический.

- Механический.

- Ультразвуковой

16. Наиболее однородная смесь при получении порошка получается  при:

- Сухом смешивании.

- Мокром смешивании.

- Электролизом

17. Формообразование изделий и заготовок из порошков осуществляется:

- Прессованием на механических прессах.

- Прокаткой металлических порошков в ленту.

- Прессованием на механических прессах.

18. Методами порошковой металлургии получают материалы:

- Только обладающие магнитными свойствами.

- Только тепло-, жаро-, износостойкие.

- Только многослойные композиции.

- Всё вместе взятое.

19. Буква «П» в обозначении порошковых материалов указывает:

- На % пористости материала.

- На изготовление материала методами порошковой металлургии.

20. Пористость порошкового материала для малонагруженных деталей составляет:

- Не более 9%.

- 10% - 15%.

- 16% - 25%.

21. Укажите металлокерамические твёрдые сплавы

- Релит,

- Стеллит,

- Сормойт.

- Вольфрамовые,

- Титано-вольфрамовые,

- Титано-тантало-вольфрамовые.

22. Укажите обозначение вольфрамового сплава:

- ТТК.

- ТК.

- ВК.

23. Цифра, стоящая после буквы «К» в обозначении твердых сплавов указывает на:

- Значение твёрдости сплава.

- Процентное содержание кобальта.

- Класс  прочности

- Величину прочности

24. Пластические массы характеризуются:

- Высокими тепло- и электроизоляционными свойствами.

- Высокой теплостойкостью

- Долговечностью.

- Высокими изоляционными свойствами

- Ххимической стойкостью.

25. Полимеры, имеющие линейную и разветвлённую структуру, называются:

- Реактопластами.

- Термопластами.

- Ионопластами

26.  Полимеры, имеющие пространственную структуру, называются:

- Термопластами.

- Реактопластами.

- Стереопластами

27. Пластификаторы вводят для:

- Придания пластическим массам специальных свойств.

- Предотвращения старения пластических масс.

- Повышения пластичности

- Облегчения переработки.

28. Стабилизаторы вводят для:

- Придания пластическим массам специальных свойств.

- Повышения пластичности

- Облегчения переработки.

- Предотвращения старения пластических масс.

29. Наполнители вводят для:

- Повышения пластичности

- Облегчения переработки.

- Предотвращения старения пластических масс.

- Придания пластическим массам специальных свойств.

30. К  реактопластам относятся:

- Полиэтилен,

- Полиамиды,

- Фторопласты.

- Фенопласт,

- Текстолит,

- Асботекстолит.

31. К термопластам относятся:

- Фенопласт,

- Текстолит,

- Асботекстолит.

- Полиэтилен,

- Полиамиды,

- Фторопласты.

32. Главной составной частью резины является:

- Сера.

- Ткань.

- Каучук.

- Корд

33. Резину получают вулканизацией:

- Латекса, серы, добавок.

- Каучука.

- Каучука, серы, различных наполнителей.

- Каучука, и различных наполнителей

34. Основные показатели резиновых материалов:

- Прочность, твёрдость.

- Упругость,

- Износостойкость.

- Эластичность,

- Химическая стойкость,

- Сопротивление разрыву и истиранию.

35. Эбонит получают путем вулканизации резины добавлением вулканизирующих веществ:

- 0,5% - 1,5%.

- 2% - 3%.

- Более 25%.

36. Укажите наиболее теплостойкий клей.

- Формальдегидный.

- Эпоксидный.

- Полиамидный.

37. В качестве матриц у композиционных материалов используют:

- Только металлы.

- Только полимеры.

- Металлы,

- Полимеры,

- Керамические материалы

- Углеродные материалы.

38. Углепластики - это композиции:

- Из полимерной матрицы и борных волокон.

- Из полимерной матрицы и синтетических волокон.

- Из полимерной матрицы и углеродных волокон.

39. Боропластики - это композиции:

- Из полимерной матрицы и синтетических волокон.

- Из полимерной матрицы и углеродных волокон.

- Из полимерной матрицы и борных волокон.

40. Органоволокниты - это композиции:

1.      Из полимерной матрицы и борных волокон.

2.      Из полимерной матрицы и углеродных волокон.

3.      Из полимерной матрицы и синтетических волокон.